聚氯乙烯（PVC）中铅、汞、镉、铬含量的测定

作业指导书

__________________   ：

欢迎贵实验室参加CNAS  T0620聚氯乙烯（PVC）中铅、汞、镉、铬含量的测定能力验证计划。实验室收到样品的外包装上的编号（T0620-×××）即为您实验室的代码。

为了保证此次计划结果的一致性和可比性，各实验室能获得满意的测试结果，请认真阅读该作业指导书。

- 样品反馈信息

接到样品后，首先填写被测物品接收状态表（附件 2），于收到样品后两个工作日内反馈回实施机构（通过报名网站上传），逾期未反馈则视同样品完好。

2    提供的样品

  - 本计划样品为聚氯乙烯（PVC）绿色固体颗粒，采用玻璃瓶包装（约10g）。

  - 被测样品4种元素含量的参考范围：Pb(100～900) mg/kg 、Hg（100～900）mg/kg、Cd（0～100）mg/kg、Cr（100～900）mg/kg。

  - 样品的保存：样品在阴凉避光、干燥、室温下储存。

3    样品检测

3.1 本能力验证计划要求实验室按照日常检测程序，检测样品中Pb、Hg、Cd、Cr的含量。

3.2 本次计划要求最小取样量不小于0.1g，平行样品的独立测定次数不少于2次，给出每种元素单独重复测定2次的实际测定值和平均值。

注：可参照相关行业标准或类似样品的相关文献，推荐使用类似基体材料的标准物质做质量控制，以保证结果的可靠性。

4  结果要求

4.1 请各实验室将自己参加的项目填写在结果报告单上（附件1）。

4.2 测试结果报告表中务必注明测试方法，如同时采用2种以上不同方法测试必须详细注明。

4.3 测试结果以mg/kg为单位，保留3位有效数字,如:xxx mg/kg或xx.x mg/kg。

4.4 测试结果反馈时间：2011年9月10日前务必将填写的结果报告单（附件1）上传至报名网站，并将纸质文件及原始记录复印件盖章后邮寄至实施机构，日期以邮戳为准。

5    联系信息

中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所

联系人：高丽媛，汪斌，冯流星

电话：010-64228404 传真：010-64228404

通讯地址：北京市朝阳区北三环东路18号

中国计量科学研究院化学所

邮编：100013         E-mail:gaoly@nim.ac.cn

附件1

聚氯乙烯（PVC）中铅、汞、镉、铬含量的测定结果报告单

实验室名称：                                                               获CNAS认可的项目：

实验室代码：T0620-

| 测试项目 | 测试结果（mg/kg） |
| --- | --- |
|  | 样品 |
|  | 测定值 | 平均值 | 标准偏差 | RSD（%） |
| 铅 |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |

| 测试项目 | 消解方法 | 测试方法 | 测试仪器 （名称、型号） 标准物质 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅 |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |

注：（1）测试结果以mg/kg为单位，保留3位有效数字,如:xxx mg/kg或xx.x mg/kg。 （2）各实验室选择自己参加的项目填写，不参加的项目请杠划。

测试人员：                测试日期：             实验室负责人（公章）：

附件2

聚氯乙烯（PVC）中铅、汞、镉、铬含量的测定

能力验证样品接收状态确认表

实验室编号：

| 能力验证计划名称 | 聚氯乙烯（PVC）中铅、汞、镉、铬含量的测定 |
| --- | --- |
| 组 织 机 构 | 中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所 |
| 电 话 / 传 真 | 010-64228404 | 联 系 人 | 高丽媛 |
| 发 送 日 期 |  | 运输单据号码 |  |
| 发 送 状 态 | 完好 □ 不完好 □ | 发送人签名 |  |
| 接收实验室名称： 联系地址： 邮编： 联系电话/传真： 联系人： 接收人签名： |
| 接收时，被测物品状态是否良好： 是 □ 否 □ |
| 如需要，对接收状态的详细说明： |